深圳智博电子有限公司

SHENZHEN ZHIBO ELECTRONICS CO.,LTD.

产  品  承  认  书

| 客户物料编号 ### Part Number |  |
| --- | --- |
| 品 名 Species | 柱状石英晶体谐振器 |
| 频 率 Frequency | 12.000MHz |
| 壳 形 Holder | ### φ2×6 |
| 送样数量 Sample Num |  |
| 送样日期 Date | 年 月 |
| 公司物料编号 Part Number |  |
| 生产厂家 ### Manufacture | 深圳智博电子有限公司 SHENZHENZHIBO ELECTRONICS CO.,LTD |
| 客 户 ### Customer |  |

| 承认日期 Date of Approval | 2013年 8 月 20日 Year Month Day |
| --- | --- |
| 承认栏 Approval By |  |

ACCEPTED/CONFIRMED RY（承  认）：

设计： 张小梅            审核： 刘久华      批准：李兵

深圳智博电子有限公司

SHENZHEN ZHIBO ELECTRONICS CO.,LTD.

产  品  承  认  书

目      录

一、适用

二、技术指标

三、外形及尺寸

3.1 外观

3.2 外形尺寸：图一

四、机械及环境性能

深圳智博电子有限公司

SHENZHENZHIBO ELECTRONICS CO.,LTD.

石英晶体谐振器规格书

# QUARTZ CRYSTAL SPECIFICATION

编 号：                                                              日 期：2012-7

一、适用：本规格书适用于12.000MHz  φ2×6柱晶。

二、技术指标

| 1 | 标称频率 Nominal Frequency | 12.000MHz |
| --- | --- | --- |
| 2 | 壳 形 Holder Type | φ2×6 |
| 3 | 振动模式 Oscillator Mode | 基频 |
| 4 | 调整频差(25℃) Frequency Stability (25℃) | ±20ppm |
| 5 | 工作温度范围 Operating Temperature Range | -20℃~+60℃ |
| 6 | 温度频差 Frequency Stability vs. Temp | ±30ppm |
| 7 | 存储温度范围 Storage Temperature Range | -35℃~+85℃ |
| 8 | 负载电容 Load Capacitance | 20pF |
| 9 | 谐振电阻 Equivalent Series Resistance | 50Ω max |
| 10 | 静 电 容 Shunt Capacitance | 2.0pF max |
| 11 | 激励功率 Drive Level | 1.0±0.2μW |
| 12 | 绝缘电阻 Insulation Resistance | 500MΩ at DC100V |
| 13 | 年老化率 Aging Rate a Year | ±3ppm |
| 14 | 印字形式 Marking | 中性 |
| 15 | 检测仪器 Test Impedance Meter | 250B |

三、外形及尺寸

- 外观：标志清晰，外表光洁无污点和损伤。

- 2. 外形尺寸：

深圳智博电子有限公司

SHENZHEN ZHIBO ELECTRONICS CO.,LTD.

石英晶体谐振器规格书

# QUARTZ CRYSTAL SPECIFICATION

编 号：                                                              日 期：2012-7

图一：

四、机械及环境性能

| 序号 | 类 别 | 规 范 | 检验标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自由跌落 | 从75cm高度自由跌落到30mm厚硬木板上，跌落三次 | 满足电器性能规定 |
| 2 | 振动 | 频率10~55Hz，振幅0.75mm，X、Y、Z方向各振动30分钟 | 满足电器性能规定 |
| 3 | 引出端强度 | a.拉力：固定谐振器主体，沿引脚轴向施加0.9Kg拉力，保持30±5秒。 b.弯曲：引脚端头悬挂450g的重物，弯曲90°,时间2~3秒，以相同速度返回原位置，再反向操作一次。 | 引脚无拔出或断裂现象 |
| 4 | 密封性 | 将谐振器浸在酒精中，加压4Kg/cm2，时间五分钟。 | 测量引脚与基座间绝缘电阻>500MΩ（DC100V） |
| 5 | 可焊性 | 从引脚末端至底部2~2.5mm放入235℃± 5℃的焊槽内, 时间2±0.5秒。 | 沾锡面>90%，频率变化≤±10ppm |
| 6 | 耐焊接热 | 从引脚末端至底部2~2.5mm处放入350℃±10℃的焊槽内，时间3.5±0.5秒 | 外观无异常，满足电器性能规定 |
| 7 | 温度循环 | 将谐振器放置在高低温箱中，将温度设置在-10℃，温度到达后保持30分钟，再将温箱升温到+60℃，保持30分 钟，这是一个循环，再将温箱降温到-10℃，开始下一个循环，如此循环三次 | 外观无损伤，满足电器性能规定 |
| 8 | 恒定湿热 | 在40±3℃，RH90%±2%，放置96小时，取出后恢复2小时 | 外观无异常，满足电器性能规定 |
| 9 | 耐低温 | 在-35℃±3℃下，放置96小时，取出后在常温下恢复2小时， | 外观无异常，满足电器性能规定 |
| 10 | 高温老化 | 85℃±2℃老化96小时，取出后常温下恢复2小时 | 外观无异常，满足电器性能规定 |